Праймер VL

Описание продукта

Праймер VL– прозрачный однокомпонентный полиуретановый праймер глубокого проникновения.

Применение

Праймер VL предназначен для предварительного грунтования поверхности перед монтажом финишного покрытия. Цель грунтования – упрочнение пористых и слабых оснований, предотвращение пылеобразования, а также обеспечение надёжной адгезии с финишным полимерным покрытием, особенно на глянцевых и полированных поверхностях. Как правило, на поверхностях, не обработанных праймером, происходит вспучивание и частичное или полное отслоение финишного полимерного покрытия.

Праймером VL грунтуют оцинкованный и чёрный металл, шифер, черепицу, кирпич, стяжки, бетон, дерево, ДВП, ЦСП, старый битумный ковёр и др. Праймер VL используется для грунтования стяжек перед укладкой напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум) и рулонной гидроизоляции (ПВХ, ЭПДМ, ТПО и др.). Праймер VL является одним из наиболее эффективных материалов для грунтования старых битумных поверхностей.

Преимущества

- прост в применении (наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем)

- обладает отличной адгезией с поверхностью основания

- быстро полимеризуется

- эластичный, полужесткий, выдерживает подвижки основания

- морозостойкий

- невосприимчив к длительному воздействию воды

Подготовка поверхности

Тщательная подготовка поверхности существенно влияет на оптимальное нанесение финишного покрытия и   его долговечность.

Поверхность должна быть чистая, сухая, свободная от любого загрязнения, которое может негативно повлиять на адгезию праймера.

Максимальная влажность не должна превышать 5 %. Новый бетон необходимо выдержать 28 дней. Старые покрытия, грязь, бензин, масла, органические вещества должны быть удалены. Металлические поверхности обезжирены, пыль и минеральная посыпка с поверхности старого битумного ковра полностью удалены при помощи промышленного пылесоса. Не мыть поверхность водой! Не использовать для очистки поверхности химически агрессивные вещества!

Расход праймера VL

Впитывающие поверхности: 0,2 - 0,4 кг/кв.м.,  не впитывающие поверхности: 0,07 – 0,15 кг/кв.м.

Технические данные

| Характеристика | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Полиуретановый полимер. Содержит Растворитель. |  |
| Сопротивление давлению воды | Не протекает (давление 1м водного столба в течение 24 ч) | DIN 1928, Test A |
| Адгезия к бетону | 2,2±0,2 N/мм² | ASTM D 903 |
| Эластичность | >10% | ASTM D 412 |
| Твердость по Шору | >95 | ASTM D 2240 |
| Температура нанесения | -25 +35°С |  |
| Время полимеризации | 2-3 часа | При t=20°С и влажности 50% |
| Легкая нагрузка | 12 часов |  |
| Время полной полимеризации | 4 дня |  |

Подготовка материала и нанесение

Праймер VL полностью готов к применению. На подготовленную поверхность кистью или валиком нанести материал до полного прокрашивания поверхности. На поверхностях большой площади возможно применение аппаратов безвоздушного распыления. Открытый материал желательно использовать в течение одного - двух дней. Для лучших результатов температура в течение нанесения и полимеризации должна быть между 10°C и 30°C. Низкие температуры задерживают полимеризацию, в то время как высокая температура ее ускоряет. Высокая влажность также может негативно повлиять на конечный результат. Через 2-3 часа (но не позже чем через 24 часа), можно наносить финишное полимерное покрытие.

Очистка инструмента

Сразу после окончания работ инструменты очищаются растворителем (сольвент или ксилол).

Упаковка: Металлические вёдра по 17 кг, 10 кг, 2 кг.

Условия хранения: Ведра нужно хранить вдали от источников огня, в сухом,  проветриваемом помещении в течение 12 месяцев, защитив материал от воды и прямых солнечных лучей. Температура хранения -30…+30°C.

Меры по обеспечению безопасности

При работе в закрытых помещениях необходимо наличие  вентиляции. Не допускать попадания материала на кожу и в глаза! В случае контакта материала с глазами, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Не курить, не принимать пищу во время работы! Беречь от детей.