ГИПЕРРУФ 270

ГИПЕРРУФ 270 – однокомпонентный  жидко-вязкий материал на полиуретановой основе.

После нанесения на поверхность полимеризуется под воздействием влажности воздуха и  образует прочную и эластичную мембрану, обладающую отличными защитными и гидроизоляционными свойствами.

Назначение.

Мастика Гиперруф 270 предназначена для гидроизоляции различных строительных конструкций.  При использовании мастика создает на поверхности полностью приклеенную полиуретановую мембрану, обладающую уникальными свойствами.

Мастика Гиперруф 270 используется для гидроизоляции плоских кровель, скатных кровель, подвалов, фундаментов, бассейнов и резервуаров.

Мастика Гиперруф 270 используется для защиты металлоконструкции от коррозии, различных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред, защита конструкций от гниения и воздействия микроорганизмов.

Используется в качестве декоративного покрытия скатных кровель, кирпичной кладки предотвращающие высолы, плавательных бассейнов и фонтанов.

### Применение мастики ГИПЕРРУФ 270

- Для устройства новых традиционных и инверсионных кровель; для реконструкции старых  битумных кровель, в т. ч. без демонтажа гидроизоляционного ковра.

- Для гидроизоляции фундаментов, подвалов, любых строительных конструкций.

- Для гидроизоляции бассейнов,  фонтанов, резервуаров, очистных сооружений, отстойников.

- Для гидроизоляции  межэтажных перекрытий, балконов, террас, теплиц, зимних садов

- Для защиты полиуретановой пены и других поверхностей от внешних воздействий.

- Для  защиты и восстановления внешнего вида кровель из черепицы, шифера, оцинкованного железа и других материалов.

- Для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей.

- Для гидроизоляции под стяжку, под плитку.

Преимущества

- Однокомпонентная мастика, полностью готова к применению;

- Обладает отличной адгезией ко всем строительным поверхностям;

- Проста в применении (наносится кистью или валиком);

- Не меняет объём при полимеризации;

- Обладает системой контроля качества нанесения;

- Не смывается дождём даже сразу после нанесения;

- Может наноситься при отрицательных температурах;

- Образует надёжную гидроизоляцию на любых поверхностях;

Свойства мембраны ГИПЕРРУФ 270

- Стойкость к воздействию окружающей среды, ультрафиолету, осадкам, микроорганизмам.

- Устойчивость к истиранию и ударным воздействиям.

- Паропроницаемость, эластичность до 900%, исключительная механическая прочность.

- Химическая стойкость (бензин, масла, морская вода, 10% кислоты и щёлочи и т.д.)

- Стойкость к температурным перепадам и низким (до -500С) температурам.

- Возможная температура использованияпри отрицательных температурах;

- Наличие ускорителей полимеризации существенно сокращает сроки полимеризации.

Очистка инструмента

После окончания работ инструмент можно отмыть ксилолом, ацетоном или сольвентом.

Условия хранения

Ведра нужно хранить вдали от источников огня, в сухом,  проветриваемом помещении в течение 12 месяцев, защитив материал от воды и прямых солнечных лучей. Температура хранения -35…+35°C.

Мастика ГИПЕРРУФ 270 рекомендована для применения во всех климатических зонах России. По результатам испытаний, мастика сохраняет надежность кровельного и гидроизоляционного ковра в течение 25 лет.