Марисил 770 – полиуретановое защитное покрытие.

МАРИСИЛ 770 – однокомпонентный жидкий материал на основе эластичных полиуретановых алифатических смол. Нежелтеющий, механически прочный, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения.

Полимеризуется от влажности воздуха и образует прозрачное прочное, износостойкое и абразивоустойчивое  покрытие. Покрытие обеспечивает абсолютную безопасность  при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

# Применение

Для защиты от механических повреждений и истирания эластичных полимерных покрытий. Применяется в качестве верхнего топового слоя при монтаже полимерного покрытия индустриальных полов, для защиты гидроизоляционной мембраны Гиперруф 270 от механических воздействий и истирания, для защиты металлических и бетонных конструкций мостовых сооружений, каминов, промышленных холодильных установок. Как защитное покрытие натурального и искусственного камня, кирпича, тротуарной и метлахской плитки. Для поверхностной обработки и защиты полов и стен холодильных камер, продуктовых складов, хранилищ с химически и биологически активными веществами, резервуаров с питьевой  и технической водой, спиртными напитками, винами. Для изоляции очистных сооружений. В качестве финишного защитного покрытия полов и стен на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, электронной, энергетической и др. промышленности. Для герметичных, не пылящих, антибактериальных, гигиеничных, декоративных полов в производственных помещениях, складах, хранилищах, лечебных учреждениях, операционных и др. Как финишный запечатывающий износоустойчивый слой в гидроизоляционных системах для защиты железобетонных конструкций. Как защитное покрытие поверхностей, не стойких к ультрафиолету. Как финишный слой в системе полимерных полов и бетонных полов, затертых топпингами.

# Преимущества

## Удобный в употреблении однокомпонентный материал, полимеризуется от влажности воздуха, быстро сохнет.

- Не меняет цвет основания, не желтеет со временем.

## Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие.

## Обладает отличной адгезией к металлу, бетону, дереву и др., устойчив к температурным перепадам.

- Предотвращает проникновение влаги в основание.

- Защищает от воздействия УФО, мелких частиц грязи, промышленных паров, кислотных дождей.

- Упрочняет поверхность.

- Обладает высокой химической и биологической устойчивостью.

- Отличается высокой устойчивостью к истиранию.

- Не токсичен, не содержит ароматические амины и тяжелые металлы.

- После полимеризации покрытие абсолютно безопасно при контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой.

# Расход материала

### Основание – бетон, стяжки, тротуарная плитка и др. впитывающие поверхности

Пол:

Расход				0,3 – 0,9 кг/кв.м. (два-шесть слоев)

Стены:

## Расход				0,3 – 0,45 кг/кв.м (два-три слоя)

##### Основание – металл, натуральный и искусственный камень, метлах и др. не впитывающие поверхности

Пол:

## Расход				0,2 – 0,4 кг/кв.м. (два-четыре слоя)

Стены:

Расход				0,2 – 0,3 кг/кв. м. (два-три слоя)

Упаковка			металлические ведра – 4 кг, 1 кг

Цвет				бесцветный

Срок хранения			12 месяцев